Fornitura e posa in opera di adesivo millimetrico, tixotropico, epossidico, bicomponente privo di solventi, per incollaggi strutturali o per regolarizzare le superfici su calcestruzzo, pietra naturale, legno e muratura; incollaggi del sistema MasterBrace LAM, tipo MasterBrace ADH 4000 della Master Builders Solutions Italia Spa.

L’adesivo sopra descritto dovrà essere marcato CE in accordo alla UNI EN 1504-4 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:

| Densità (20ºC) | 1,7 g/cm3 |
| --- | --- |
| Spessore applicabile | 1-3 mm |
| Pot life a 25ºC | aprox. 90 minuti |
| Temperatura di applicazione | da +5 a +30°C |
| Adesione su cls UNI-EN 1542 Adesione per trazione (acciaio - acciaio) UNI-EN 12188 Adesione per trazione (acciaio - cls) UNI-EN 12188 Adesione per trazione (cls - cls) UNI-EN 12636 | > 3,5 MPa (rottura del cls) >16 MPa >5,4 MPa (rottura del cls) > 12 MPa (rottura del cls) |
| Resistenza a taglio obliquo UNI-EN 12188 Resistenza al taglio UNI-EN 12188 | 50º: > 78 MPa 60º: > 86 MPa 70º: > 106 MPa > 70 MPa |
| Resistenza a compressione UNI-EN 12190 Modulo E (compressione) UNI-EN 13412 Modulo E (flessione) UNI-EN ISO 178 | > 73 MPa 8700 MPa 4260 MPa |
| Temperatura di transizione vetrosa Tg EN 12614 | 72,9 °C |
| Absorción Karsten | 0 |
| Coefficiente di dilatazione termica UNI-EN 1770:1999 | 0,45*10-6 °K-1 |
| Durabilità con cicli termici EN 13733: Calcestruzzo fresco - calcestruzzo indurito Calcestruzzo indurito - calcestruzzo indurito Durabilità con cicli umidi: Calcestruzzo fresco - calcestruzzo indurito Calcestruzzo indurito - calcestruzzo indurito | > 8,50 MPa > 11,50 MPa > 6,00 MPa > 8,50 MPa |

Per ogni m2	€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso in quota e/o al posto di lavoro.