Fornitura e posa in opera di barre pultruse, in fibra di carbonio o vetro a matrice polimerica, ad alta temperatura di transizione vetrosa, ad aderenza migliorata, ottenuta mediante sabbiatura superficiale di quarzo sferoidale ed avvolgimento elicoidale, indicate per il rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo e/o murature esistenti tipo MasterBrace BAR della Master Builders Solutions Italia Spa.

I rinforzi sopra descritti dovranno possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:

|  | MasterBrace BAR 80 CFS | MasterBrace BAR 100 CFS | MasterBrace BAR 80 CFH | MasterBrace BAR 100 CFH | MasterBrace BAR 80-240 GF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Carbonio | Vetro |
| Sezione nominale | 50 mm2 | 78,5 mm2 | 50 mm2 | 78,5 mm2 | Varie |
| Ø nominale | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm | Varie |
| Resistenza a trazione, caratteristica ftk, ASTM D3039 | 1.800 MPa | 1.800 MPa | 1.800 MPa | 1.800 MPa | 800 MPa |
| Modulo elastico medio ASTM D3039 | 160.000 MPa | 160.000 MPa | 200.000 MPa | 200.000 MPa | 45.000 MPa |
| Deformazione ultima media, ASTM D 3039 | 1,8% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 3,0% |
| Temp. di transizione vetrosa, ASTM E1356 o ASTM E1640 | > 190 °C | > 190 °C | > 190 °C | > 190 °C | > 190 °C |

MasterBrace BAR 80 CFS 	      per ogni ml	€

MasterBrace BAR 100 CFS 	      per ogni ml	€

MasterBrace BAR 80 CFH	      per ogni ml	€

MasterBrace BAR 100 CFH 	      per ogni ml	€

MasterBrace BAR 80 GF	      per ogni ml	€

MasterBrace BAR 120 GF	      per ogni ml	€

MasterBrace BAR 140 GF	      per ogni ml	€

MasterBrace BAR 160 GF	      per ogni ml	€

MasterBrace BAR 180 GF	      per ogni ml	€

MasterBrace BAR 200 GF	      per ogni ml	€

MasterBrace BAR 240 GF	      per ogni ml	€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro ed eventuali oneri per il ripristino del supporto degradato.