Fornitura e posa in opera di sistema di connessione strutturale tra strutture esistenti e rinforzi realizzati con tessuti o reti in FRP, costituito da filati di carbonio o vetro tenuti insieme da una sorta di garza tipo MasterBrace CON della Master Builders Solutions Italia Spa che può essere applicato in combinazione con le resine strutturali della linea MasterBrace.

I rinforzi sopra descritti dovranno possedere le seguenti caratteristiche prestazionali (riferite allo spessore di tessuto secco):

| PRESTAZIONI | MasterBrace CON 12 CFS | MasterBrace CON 10 GF | MasterBrace CON 8 CFS |
| --- | --- | --- | --- |
| Diametro | 12 mm | 10 mm | 8 mm |
| Modulo elastico caratteristico a trazione, ASTM D3039 | 230 GPa | 65 GPa | 230 GPa |
| Deformazione ultima, ASTM D3039 | 1.4 % | 4 % | 1.4 % |
| Resistenza caratteristica a trazione, ASTM D3039 | 2500 MPa | 1200 MPa | 2500 MPa |
| Coefficiente dilatazione Termica | 10-7 K-1 | 5(10-6 K-1 | 10-7 K-1 |
| Resistività elettrica | 1,6·10-5 Ω·m | isolante | 1,6·10-5 Ω·m |
| Area equivalente di tessuto secco | 31.40 mm2 | 25,91 mm2 | 21.24 mm2 |

Per un inghisaggio di lunghezza media 0,4 ml di connettore	€ .......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.