Fornitura e posa di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio, ad alta resistenza o alto modulo, del sistema MasterBrace FRP (Fiber Reinforced Polymer), per il rinforzo di elementi in calcestruzzo, muratura, legno e acciaio; il sistema è caratterizzato da leggerezza dei compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio, impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo MasterBrace FIB della Master Builders Solutions Italia Spa.

Sistema approvato con C.V.T. (Certificato di Valutazione Tecnica).

I rinforzi sopra descritti dovranno possedere le seguenti caratteristiche prestazionali (riferite allo spessore di tessuto secco):

|  | MasterBrace FIB 230/50 CFS | MasterBrace FIB 300/50 CFS | MasterBrace FIB 400/50 CFS | MasterBrace FIB 600/50 CFS | MasterBrace FIB 300/50 CFH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo di fibra | Carbonio ad alta resistenza | Carbonio ad alta resistenza | Carbonio ad alta resistenza | Carbonio ad alta resistenza | Carbonio ad alto modulo elastico |
| Orditura delle fibre | unidirezionale | unidirezionale | unidirezionale | unidirezionale | unidirezionale |
| CLASSE SECONDO CERTIFICATO DI VALUTAZIONE TECNICA | 210 C | 210 C | 210 C | 210 C | 350/1750 C |
| Grammatura del tessuto, gr/mq | 230 ( 10 | 300 ( 10 | 400 ( 10 | 600 ( 10 | 310 ( 10 |
| Spessore equivalente di filo secco, mm | 0,126 | 0,165 | 0,220 | 0,330 | 0,165 |
| Modulo elastico equivalente medio a trazione, ASTM D3039, MPa | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 380.000 |
| Deformazione ultima media a trazione, ASTM D3039, % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,5 |
| Resistenza a trazione caratteristica ftk, ASTM D3039, MPa (*) | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 1.800 |
| Resistenza a trazione del singolo filamento, MPa | > 4.900 | > 4.900 | > 4.900 | > 4.900 | > 4.500 |
| Conduttività termica, J(m-1(s-1(K-1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Densità delle fibre, ρfib[g/cm3] | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Densità della resina, ρm [g/cm3] | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

MasterBrace FIB 230/50 CFS		per ogni m2		€

MasterBrace FIB 300/50 CFS		per ogni m2		€

MasterBrace FIB 400/50 CFS		per ogni m2		€

MasterBrace FIB 600/50 CFS		per ogni m2		€

MasterBrace FIB 300/50 CFH	per ogni m2		€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro ed eventuali oneri per il ripristino del supporto degradato.