Per il rinforzo di elementi in calcestruzzo, muratura, legno e acciaio, fornitura e posa in opera di un sistema leggero di compositi di natura fibrosa in forma di tessuto quadriassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza, impregnato in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo MasterBrace FIB 380 4D della Master Builders Solutions Italia Spa.

Approvato con C.V.T. (Certificato di Valutazione Tecnica).

Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche prestazionali (riferite allo spessore di tessuto secco):

| Dati identificativi e applicativi |  |
| --- | --- |
| Tipo di fibra | Carbonio ad alta resistenza |
| Orditura delle fibre | quadriassiale |
| Classe secondo Certificato di Valutazione Tecnica | 210 C |
| Grammatura del tessuto | 380 ( 10 gr/mq |
| Caratteristiche geometriche e fisiche come da certificazione CVT R.0000119 del 11-03-2019 | Norma di riferimento | Prestazione |
| Densità delle fibre, ρfib | ISO 10119 | 1,82 g/cm3 |
| Massa del tessuto per unità di area, ρx | ISO 3374 | 380 g/m2 |
| Densità della resina, ρm | ISO 1675 | 1,04 g/cm3 |
| Area equivalente Art-ASSI 0° E 90° | UNI EN 2561 | 52,22 mm2/m |
| Area equivalente Art -ASSI ± 45° | UNI EN 2561 | 49,44 mm2/m |
| Spessore equivalente teq -ASSI 0° E 90° | UNI EN 2561 | 0,052 mm |
| Spessore equivalente teq mm-ASSI ± 45° | UNI EN 2561 | 0,049 mm |
| Frazione in peso delle fibre nel composito | ASTM D2734 | 45 % |
| Frazione in volume delle fibre nel composito | ISO 1172 | 35 % |
| Temperatura di transizione vetrosa | primer (opzionale) | EN 12614:2004 | 56,3°C |
|  | resina di impregnazione |  | 56,4°C |
| Temperature limiti, minima e massima, di utilizzo | CNR DT200-R1/2013 | -10/+41°C |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1:2007 | Classe F |
| Resistenza al fuoco | EN 13501-2:2007 | PND |
| Proprietà meccaniche come da certificazione CVT R.0000119 del 11-03-2019 | Norma di riferimento | Prestazione |
| Modulo elastico del laminato riferita all’area netta fibre, Ef | UNI EN 2561 | n°1 strato: 265 GPa n°3 strati: 332 GPa |
| Resistenza del laminato riferita all’area netta fibre, ffi Valore medio | UNI EN 2561 | n°1 strato: 4343 MPa n°3 strati: 4995 MPa |
| Resistenza del laminato riferita all’area netta fibre, ffib Valore caratteristico | UNI EN 2561 | n°1 strato: 3906 MPa n°3 strati: 4399 MPa |
| Deformazione a rottura, εfib | UNI EN 2561 | n°1 strato: 1,6 % n°3 stratati: 2,2 % |

Per mq per 1 strato di tessuto MasterBrace FIB 380 4D         € ......

Per mq per strati successivi MasterBrace FIB 380 4D	 € ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.