Fornitura e posa in opera di lamine in fibra di carbonio tipo MasterBrace LAM della Master Builders Solutions Italia Spa per il rinforzo di strutture in calcestruzzo e muratura.

Approvato con con C.V.T. (Certificato di Valutazione Tecnica).

I rinforzi sopra descritti dovranno possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:

| Dati identificativi e applicativi | MasterBrace LAM CFS | MasterBrace LAM CFH |
| --- | --- | --- |
| Spessore nominale lamina | 1,4 mm | 1,4 mm |
| Larghezza | 50-60-80-100-120-150 mm | 50-60-80-100-120-150 mm |
| Classe secondo certificato di valutazione tecnica | C150/2300 | C200/1800 |
| Colore | Nero | Nero |
| Caratteristiche geometriche e fisiche come da certificazione CVT R.0000119 del 11-03-2019 | MasterBrace LAM CFS | MasterBrace LAM CFH |
| Densità delle fibre, ρfib | Fibra | ISO 10119 | 1,82 g/cm3 | 1,82 g/cm3 |
|  | Matrice |  | 1,17 g/cm3 | 1,17 g/cm3 |
| Contenuto fibra | In volume | ISO 11667-1997 | 72 % | 72 % |
|  | In peso |  | 68 % | 68 % |
| Tt Temperatura di transizione vetrosa | Resina di impregnazione | EN 12614:2004 | +55 °C | +55 °C |
| Temperature limiti, minima e massima, di utilizzo | CNR dt200-r1/2013 | -10/+40°C | -10/+40°C |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1:2007 | Classe f | Classe f |
| Resistenza al fuoco | EN 13501-2:2007 | PNd | PNd |
| Caratteristiche geometriche e fisiche come da certificazione CVT R.0000119 del 11-03-2019 | MasterBrace LAM CFS | MasterBrace LAM CFH |
| Modulo elastico, Ef | UNI EN 13706-1-2 UNI EN ISO 527-4:1999 | 153 GPa | 201 GPa |
| Resistenza a trazione, ffib Valore medio | UNI EN 13706-1-2 UNI EN ISO 527-4:1999 | 3198 MPa | 3080 MPa |
| Resistenza a trazione, ffib Valore caratteristico | UNI EN 13706-1-2 UNI EN ISO 527-4:1999 | 3042 MPa | 2769 MPa |
| Deformazione a rottura, ɛfi | UNI EN 13706-1-2 UNI EN ISO 527-4:1999 | 1,9 % | 1,3 % |

MasterBrace LAM CFS		per ogni ml		€ .......

MasterBrace LAM CFH		per ogni ml		€ .......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione ed eventuali ripristini del supporto degradato.