Fornitura e posa in opera di rinforzo fibroso bidirezionale costituito da rete bidirezionale in fibra di carbonio o vetro alcali resistente per rinforzi di strutture in muratura e calcestruzzo tipo MasterBrace NET della Master Builders Solutions Italia Spa, può essere applicato in combinazione malta cementizia strutturale o con adesivo epossidico bicomponente.

I rinforzi sopra descritti dovranno possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:

|  | MasterBrace NET 200/100 CFS | MasterBrace NET 240/100 GF |
| --- | --- | --- |
| Materiale | Carbonio | Vetro AR |
| Densità superficiale complessiva | 200 g/m2 | 240 g/m2 |
| Maglia | 15x15 mm | 25x25 mm |
| Tipologia di rete | Bilanciata | Bilanciata |
| Carico massimo per unità di larghezza | 120 kN/m | 55 kN/m |
| Modulo elastico caratteristico a trazione, ASTM D3039 | 230 GPa | 65 GPa |
| Deformazione ultima, ASTM D3039 | 1,4 % | 2,5 % |
| Spessore equivalente per ciascuna delle due direzioni | 0,048 mm | 0,036 mm |
| Resistenza caratteristica a trazione, ASTM D3039 | 2.500 MPa | 1.700 MPa |
| Resistività elettrica | 1,6⋅10-5 Ω⋅m | Non |
|  | Conduttivo | Conduttivo |
| Resistenza a trazione del filato | 4.800 MPa | 4.800 MPa |

MasterBrace NET 200/100 CFS		per ogni m2 		€ .....

MasterBrace NET 240/100 GF		per ogni m2 		€ .....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro ed eventuali oneri per il ripristino del supporto degradato.