Fornitura e posa in opera di primer a base epossipoliammidica, bicomponente non a solvente, a bassa viscosità, per migliorare l’efficienza d’aggrappo al supporto del sistema MasterBrace FRP, tipo MasterBrace P 3500 della Master Builders Solutions Italia Spa.

Il primer sopra descritto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute a T=20°C e      Ur > 90%:

| Aderenza al calcestruzzo a 7 gg, UNI EN 1542 (calcestruzzo tipo TC 0,40) | > 3,5 MPa (rottura supporto) |
| --- | --- |
| Caratteristiche a trazione diretta a 7 gg, ASTM D638 - Resistenza - Modulo elastico | > 20 MPa 1200 MPa |
| Resistenza a trazione per flessione a 7 gg, ASTM D790 | > 35 MPa |
| Caratteristiche a compressione a 7 gg, ASTM D695 - Resistenza - Modulo elastico | > 40 MPa 1900 MPa |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare a 7 gg, ASTM D696 | 6,21(10-5°C-1 |

Per ogni m2	€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso in quota e/o al posto di lavoro.