Fornitura e posa in opera di adesivo epossidico, bicomponente, per l’impregnazione e l’adesione dei tessuti del sistema MasterBrace FIB, tipo MasterBrace SAT 4500 della Master Builders Solutions Italia Spa.

L’adesivo sopra descritto dovrà essere marcato CE in accordo alla UNI EN 1504-4 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute a T=20°C e Ur > 90%:

| Modulo di elasticità in flessione, EN ISO 178 | 2.200 MPa |
| --- | --- |
| Resistenza al taglio, EN 12188 | 95 MPa |
| Tempo aperto, EN 12189 | 60 min |
| Tempo di lavorabilità, EN ISO 9514 | 70 min |
| Resistenza a compressione | 90 MPa |
| Modulo di elasticità in compressione, EN 13412 | 2.800 MPa |
| Temperatura di transizione vetrosa, EN 12614 | 54,9°C |
| Coefficiente di espansione termica, EN 1770 | 0,675 x 10-6 per °C |
| Ritiro totale per agenti adesivi strutturali, EN 12617-1 | 0,09% |
| Aderenza, EN 12188 | a 50° > 100 MPa a 60° > 110 MPa a 70° > 120 MPa |
| Durabilità (temperatura e umidità), EN 13733 CICLI TERMICI Cls fresco – cls indurito Cls indurito – cls indurito CICLI UMIDITA’ Cls fresco – cls indurito Cls indurito – cls indurito | 4,80 MPa 4,90 MPa 4,60 MPa 5,10 MPa |
| Adesione per trazione, UNI EN 1542 | 3,5 MPa |
| Adesione cls-cls, UNI EN 12636 | 12 MPa |
| Adesione acciaio-acciaio, UNI EN 12188 | 17 MPa |
| Adesione acciaio-cls, UNI EN 12188 | 5,5 MPa |

Per ogni m2	€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso in quota e/o al posto di lavoro.