Per il ripristino e/o consolidamento di strutture in calcestruzzo mediante……..

BOIACCA

fornitura e posa in opera di boiacca cementizia espansiva in fessure o cavità, ottenuta miscelando un legante espansivo con acqua, tipo MasterEmaco A640 della Master Builders Solutions Italia Spa, ed applicata mediante idonea attrezzatura per iniezione.

Tale boiacca dovrà possedere le seguenti caratteristiche (rapporto acqua/legante=0,32, T=20°C, Ur > 90 %):

- Espansione contrastata, secondo UNI 8147, a 1 giorno > 0,03%

- Assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 8998

- Ritenzione d'acqua della boiacca, confezionata con il 32% d'acqua, superiore al 90% dopo 5 minuti dalla miscelazione, secondo ASTM C-91

- Fluidità della boiacca, confezionata con il 32% d'acqua, misurata al cono di Marsh modificato (T. di 20 °C e U.R. del 95%); compresa:

tra 15 e 25 secondi subito dopo la preparazione dell'impasto

tra 25 e 35 secondi dopo 30 minuti dalla preparazione dell'impasto

- Resistenza a compressione, UNI EN 12190, della boiacca di MasterEmaco A640 puro, mescolato con il 32% d'acqua, di almeno >20 MPa a 1 giorno >35 MPa a 7 giorni e >60 MPa a 28 giorni

- Resistenza a flessione, UNI EN 196/1, della boiacca di MasterEmaco A640 puro, mescolato con il 32% d'acqua, di almeno >2 MPa a 1 giorno >3 MPa a 7 giorni e   >4 MPa a 28 giorni

Per ogni lt di boiacca iniettata    €

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la realizzazione dei fori;

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm);

- la miscelazione;

- l’iniezione.

Sono esclusi la fornitura e posa delle cannule di iniezione, eventuale rinzaffo sigillante del supporto, eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.

CLS

fornitura e posa in opera (anche con aumento di sezione e con spessori superiori a 10 cm), per colaggio (strutture orizzontali) od incamiciatura (strutture verticali), di calcestruzzo reoplastico, Rck ( 50 MPa, a ritiro compensato, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, ottenuto miscelando un legante espansivo, acqua ed aggregati di adeguata granulometria, tipo MasterEmaco A640 della Master Builders Solutions Italia Spa.

Tale calcestruzzo dovrà possedere inoltre le seguenti caratteristiche ottenute con impasto confezionato con 400 kg/m3 MasterEmaco A640, aggregati lavati, non gelivi, privi di impurità non reattivi con gli alcali aventi Dmax = 25,4 mm, consistenza S5, UNI EN 13350/2, T = 20 °C, Ur > 90%:

- Consistenza S5, UNI 9858

- Espansione contrastata, secondo UNI 8148, a 1 giorno > 0,03%

- Assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 8998

- Modulo Elastico, UNI 6556: 30.000 (±2.000) MPa

- Adesione calcestruzzo, UNI EN 12615 > 2,5 MPa

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78 >15 MPa

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 20 mm

- Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,5 kg(m2(h-0,5

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Resistenza ai solfati (15 cicli) ASTM C88: nessun degrado

Per ogni m3	€

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte;

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm);

- la miscelazione;

- la finitura superficiale della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseforme ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.