Fornitura e posa in opera di uno speciale legante espansivo rinforzato con fibre minerali flessibili in ragione di circa 1,2 % (sul peso del legante) caratterizzate da lunghezza 12 mm, spessore = 0,014 mm, rapporto d'aspetto L/D = 850, resistenza a trazione > 1.700 MPa, modulo elastico a trazione  >  72.000 MPa, nessuna perdita di peso in immersione in soluzione di acqua distillata satura di Ca(OH)2 0,6 M KOH + 0,2 M NaOH alla temperatura di 60 °C per un periodo di 30 giorni, come per un normale conglomerato cementizio, per ottenere calcestruzzi a ritiro compensato, reoplastici, pompabili, non segregabili, ad alta resistenza meccanica, durevoli rispetto agli agenti aggressivi dell’ambiente, senza dover ricorrere all'ulteriore aggiunta di altri additivi e all'applicazione in sito della rete di contrasto tipo MasterEmaco  A 670 FR della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti prestazioni e caratteristiche (riferite ad un calcestruzzo confezionato con 400 kg/m3 di MasterEmaco A 680 FR, aggregati lavati, non gelivi, privi di impurità, non reattivi con gli alcali aventi Dmax = 25,4 mm; consistenza S5 in assenza di bleeding; T = 20 °C, Ur > 90 %):

- Espansione contrastata, UNI 8148: 1 g > 0,04 %

- Adesione calcestruzzo, UNI EN 1542: > 1,5 MPa

- Profondità media penetrazione, ISO EN 7031-94: < 20 mm

- Coefficiente di diffusione cloruri, metodo TEL:< 10-12 m2·s-1

- Compatibilità termica dopo 50 cicli, UNI EN 13687/1 Positiva

- Resistenza ai solfati (15 cicli), ASTM C88: nessun degrado

- Aderenza acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78: > 15 MPa

- Modulo elastico, UNI 6556: 30.000 (( 2.000) MPa

- Resistenza a compressione, UNI 6132: a 1 g   > 20 MPa, 7 gg > 35 MPa, 28 gg > 50 MPa

- Resistenza a flessione, UNI 6133: 1 g   > 2 MPa, 7 gg > 3 MPa, 28 gg > 4 MPa

Per ogni m3          € ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte;

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm);

- la miscelazione;

- la finitura superficiale della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseforme ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.