Per incollaggio e rasatura con rete in fibra di vetro resistente agli alcali conforme ETAG 004, di lastre isolanti in polistirene espanso, polistirene estruso, poliuretano espanso, fibre minerali, sughero e sistemi a cappotto e come strato finale sottile in seconda mano in caso di finitura con pittura e per rasature (3 – 5 mm) su intonaci e muratura, sia in verticale sia sopratesta, applicabile sia manualmente con cazzuola americana sia utilizzando una macchina spruzzatrice, applicabile sia in ambienti esterni sia interni, fornitura e posa in opera di  malta premiscelata monocomponente a base di calce idraulica, cemento, sabbie selezionate, fibre e additivi che ne migliorano le proprietà adesive, di resistenza, d’idrorepellenza e di permeabilità al vapore tipo MasterEmaco ADH 290 della Master Builders Solutions Italia Spa, conforme ETAG 004 e marcato CE secondo UNI EN 998-2.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

| Granulometria max | < 0,6 mm |
| --- | --- |
| Lavorabilità | ca. 1 ora |
| Tempi di presa | inizio 5h 30' |
|  | fine 8h 30' |
| Tempo di attesa per tinteggiatura | 24 h per ogni mm di spessore |
| Resistenza a compressione a 28 gg | 8,0 Mpa |
| Resistenza a flessione a 28 gg | 3,5 Mpa |
| Adesione su cls: |  |
| in condizioni asciutte | 1.52 MPa (valore minimo 0.25 MPa) |
| 2 gg immersione + 2h a 23°C e 50% U.R | 1.29 MPa (valore minimo 0.08 MPa) |
| 2 gg immersione + 7gg a 23°C e 50% U.R | 2.02 MPa (valore minimo 0.25 MPa) |
| Valore di conducibilità termica | λ 0,87 W (mK) |
| Coefficiente di resistenza al vapore | µ 25 |
| Coefficiente di assorbimento capillare | W < 0,5 kg/(m² h 0,5) |
| Temperatura d'uso | > +5°C |

Per ogni m2   € ......

- Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato,

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al piano di lavoro.