Per stabiliture millimetriche di intonaci interni ed esterni, fornitura e posa in opera di malta da intonaco fine premiscelata di colore bianco, di calce idrata e sabbie selezionate con diametro massimo 0,6 mm, priva di cemento ed estremamente adesiva al supporto, impermeabile all’acqua piovana e traspirante, tipo MasterEmaco N 215 FC della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà essere marcata CE in accordo alla UNI EN 998-1 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute con consistenza 160-170 mm, secondo UNI EN 1015/3:

| Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015/19 | µ =14 |
| --- | --- |
| Reazione al fuoco, EN 13501/1 | Euroclasse A1 |
| Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11 | 1,1 MPa Classe tipo CS I |
| Adesione al supporto, UNI EN 1015/12 | > 0,1 MPa Modo di rottura A (interfaccia malta-supporto) |

Per uno spessore medio di 2 mm 		per ogni m2 		€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.