Per il trattamento deumidificante di murature soggette all’umidità di risalita capillare in presenza di sali, fornitura e posa in opera di una malta da risanamento di calce idrata e di calce idraulica, di colore bianco, contenente fibre, applicabile sia a spruzzo con intonacatrici a ciclo continuo che a cazzuola tipo MasterEmaco N 235 di colore bianco o grigio della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

|  | Bianco | Grigio |
| --- | --- | --- |
| Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015-19 | ( =8 | ( =13 |
| Assorbimento capillare a 24 ore, UNI EN 1015/18 | W24 = 1,30 kg/m2 | W24 = 1,25 kg/m2 |
| Profondità di penetrazione dell’acqua a 24 ore, UNI EN 1015/18 | 1,48 mm | 1,00 mm |
| Vuoti di aerazione, UNI EN 1015-7 | > 25% | > 25% |
| Porosità totale, NorMaL 4/80 | > 50 % | > 50 % |
| Coefficiente di conducibilità termica, EN 1745 | ( = 0,347 W/mK | ( = 0,341 W/mK |
| Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11 | 5,0 N/mm2 Classe CS II | 4,8 N/mm2 Classe CS II |
| Resistenza a Flessione, UNI EN 1015/11 | 2,48 N/mm2 | 2,45 N/mm2 |
| Adesione al supporto, UNI EN 1015-12 | > 0,40 N/mm2 Modo di rottura A (interfaccia malta-supporto) | > 0,46 N/mm2 Modo di rottura A (interfaccia malta-supporto) |
| Reazione al fuoco, EN 13501/1 | Euroclasse A1 | Euroclasse A1 |

Per ogni m2 per 2 cm di spessore		€ .....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.