## Per l’intonacatura di paramenti murari, fornitura e posa in opera con macchina intonacatrice a ciclo continuo o a mano di malta di calce idraulica naturale detta “Albazzana”, contenente fibre inorganiche e confezionata con aggregati silicei naturali di diametro massimo 1,5 mm, priva di cemento, tipo MasterEmaco N 275 TIX della Master Builders Solutions Italia Spa caratterizzata da:

- Marcatura CE

- Assenza di cemento

- Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11: 2,2 MPa

- Resistenza a flessione, UNI EN 1015/11: 1,1 MPa

- Adesione al supporto, UNI EN 1015-12: 0,6 MPa

- Coefficiente d’assorbimento capillare, UNI EN 1015-18: 1,61 kg/m²*min0,5 -  25,3 kg/m²

- Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015/19: µ = 5

- Reazione al fuoco, EN 13501/1: Euroclasse A1

Per ogni m2/2cm       € ........

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.