Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata monocomponente, polimero modificata, per rasature di superfici in calcestruzzo, o supporti microporosi in genere presenti tradizionalmente in edilizia civile (vedi scheda tecnica), provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, per spessori 1 – 5 cm, precedentemente preparati attraverso un’adeguata sabbiatura, basata sull’innovativa tecnologia PWS, tipo MasterEmaco N 515 FC della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà essere marcata CE in accordo alle UNI EN 1504-2 ed EN 1504-3 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute secondo UNI EN 13395/1, con l’impasto a consistenza 170-180 mm, in assenza di bleeding:

| Spessori di applicazione, per mano | Minimo 1 mm Massimo 5 mm |
| --- | --- |
| Resistenza a compressione, UNI EN 12190 | 1 g > 3 MPa 7 gg > 10 MPa 28 gg >13 MPa |
| Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1 | 28 gg >4 MPa |
| Impermeabilità all’acqua, UNI EN 13057 | < 0,5 kg(m-2(h-0,5 |
| Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 | ( 1,2 MPa |

Per uno spessore medio di 3 mm 	per ogni m2		€ .....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante sabbiatura o asportazione vecchio intonaco/rasatura ammalorati;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.