Fornitura e posa di malta cementizia premiscelata monocomponente, per rasature di superfici in calcestruzzo, o supporti in genere presenti tradizionalmente in edilizia civile (vedi scheda tecnica), duttile, a crack bridging A1 con speciali fibre HPF che eliminano le tradizionali reti evitando le fessurazioni, ottima finitura estetica, spessore 3-5 mm, su supporti precedentemente preparati attraverso un’adeguata sabbiatura, tipo MasterEmaco N 530 FR della Master Builders Solutions Italia Spa.

Le fibre hanno le seguenti caratteristiche:

| Caratteristiche |  |
| --- | --- |
| Forma: | lineare |
| Materiale: | HPME |
| Lunghezza - secondo EN 14889-1 (mm): 30 | 12 |
| Diametro - secondo EN 14889-1 (mm): 0,38 |  |
| Resistenza a trazione - secondo EN 14889-1 | 2800 MPa |
| Modulo elastico - secondo EN 14889-1 (GPa): 200 | 86 GPa |
| Allungamento a rottura - secondo EN 14889-1 (%) | 3,5 |

La malta sopra descritta dovrà essere marcata CE in accordo alle UNI EN 1504-2, EN 1504-3, EN 998/1 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute secondo UNI EN 13395/1, con l’impasto a consistenza 170-180 mm, in assenza di bleeding.

| Dati identificativi e applicativi |
| --- |
| Classe di appartenenza secondo EN 1504-3 | R1 | Contenuto di ioni cloruro secondo EN 1015-17 | <0,05% |
| Aspetto | Polvere | Temperatura di applicazione | 5°C -– 35°C |
| Colore | Grigio chiaro | Consumo | 1,2 kg/m2 per spessore di mm |
| Granulometria | Max 0,8 mm | Spessore di applicazione | 3 – 5 mm |
| Shelf life | 18 mesi | Tempo di lavorabilità | 90 min |
| Acqua d’impasto | 6 – 6,8 litri per sacco (24 - 27.2%) | Tempo di presa: Inizio fine | 6 ore 7 ore |
| Confezione | 25 kg |  |  |
| Dati tecnici ottenuti con un dosaggio di acqua pari a 25.6% | Limiti di accettazione | Prestazione |
| Adesione al calcestruzzo | UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766 | ( 0,8 MPa | ( 1,4 MPa |
| Adesione al supporto su “intonaco civile” standard |  | - | > resistenza a trazione intonaco |
| Resistenza a compressione | UNI EN 12190 | a 28 gg ( 10 MPa | 1 g > 3 MPa 7 gg > 9 MPa 28 gg > 12 MPa |
| Resistenza a trazione per flessione | UNI EN 196/1 | - | 1 g > 2 MPa 7 gg > 4 MPa 28 gg > 5 MPa |
| Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare | UNI EN 13057 | - | ( 0,5 kg·m-2·h-0,5 |
| Test method for metallic fiber concrete - measuring the flexural tensile strength (limit of proportionality (LOP), residual) requisiti minimi secondo | EN 14651 | - | fR1k = 2,0 MPa fR3k = 1,2 MPa |
| Adesione UNI EN 1542 |  | Per sistemi rigidi senza traffico ≥ 1,0 | 1,4 MPa |
| Permeabilità al vapore acqueo | EN 7783/1_2 | classe L: SD ≤ 5 | SD=0,19 m |
| Compatibilità termica: parte 1 - prova di gelo-disgelo | EN 13687-1 | Per sistemi rigidi senza traffico ≥ 1,0 | 1,45 MPa |
| Impermeabilità espressa come coefficiente di permeabilità all'acqua; | EN 1062-3 | W < 0,1 - Classe III | 0,5 kg/m2.h |
| Reazione al fuoco | EN 13501-1 punto 10.3-11.3 | - | Euroclasse A1 |
| Sostanze pericolose | EN 1504-3 punto 5.4 | Conforme | Conforme |
| Assorbimento d’acqua per capillarità | EN 1015-18 | da W O a W 2 | W2 (≤0,20 kg/m2 · min0,5) |
| Resistenza a compressione | EN 1015-11 | >6 N/mm2 | >14 N/mm2 |
| Adesione |  | valore dichiarato e modo di rottura FP | 0,68 N/mm2 - FP: B |
| Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo | EN 1015-19 | - | 19 |
| Conducibilità termica | EN 1745:2002 | Valore tabulato | 0,45 W/m · K |
| Crack bridging ability | UNI EN 1062/7 | - | 23°C Statico: Classe A1 (fessura fino a 0,1 mm). |

Per uno spessore medio di 3 mm 	per ogni m2		€ .....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante sabbiatura o asportazione vecchio intonaco/rasatura ammalorati;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.