Per la realizzazione di riprese di getto ad elevata funzione strutturale mediante impiego di speciale malta cementizia, monocomponente, fluida, anche in presenza di umidità ed applicabile fino a temperature di -5°C tipo MasterEmaco P 4000 della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche ottenute a T=20°C e Ur > 90%:

| Caratteristiche di adesione a 28 gg: - primer-calcestruzzo (tipo C 0,40), UNI EN 1542 (trazione diretta) | > 3,0 MPa |
| --- | --- |
| Caratteristiche a compressione, UNI EN 12190 - Resistenza 24 ore 28 gg - Modulo elastico a 7 gg | > 20 MPa > 55 MPa >20.000 MPa |
| Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196-1 - 24 ore - 28 gg | > 4 MPa > 8 MPa |

Per ogni m2 per cm di spessore	€ .....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 atm),

- la miscelazione,

- l’applicazione anche in più strati.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.