Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore 3 mm a 50 mm a cazzuola, fornitura e posa in opera di malta tixotropica, strutturale, semi-rapida, eco-sostenibile (tecnologia CSA), ad elevata resa e durabilità e Steel Protection (dk=0) rispondente alle specifiche tecniche delle malte strutturali di tipo R3 secondo EN 1504/3 tipo MasterEmaco S 1130 TIX della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Spessori applicabili: Minimo: 3 mm - Massimo: 50 mm

- Colorazione grigio chiaro

- Granulometria: Max 0,8 mm

- Tempo di lavorabilità (a 20°C): circa 30 minuti

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766 > 2,0 MPa

- Resistenza ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 > 1,5 MPa

- Resistenza ai cicli temporaleschi misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/2 su supporto di tipo MC 0,40 > 1,5 MPa

- Resistenza ai cicli termici senza sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/4 su supporto di tipo MC 0,40	> 1,5 MPa

- Resistenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: Specifica superata

- Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: ( 0,5 kg(m-2(h-0,5

- Modulo elastico, UNI EN 13412: a 28 gg ≥15.000 MPa	22.000 MPa

- Resistenza alla fessurazione: O Ring test: Nessuna fessura dopo 180 gg

- Resistenza a compressione, UNI EN 12190: 1 g > 10 MPa, 7 gg > 20 MPa, 28 gg > 35 MPa

- Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1: 1 g > 2 MPa, 7 gg > 4 MPa, 28 gg > 6 MPa

- Prova per la determinazione delle caratteristiche di tixotropia – test del mattone: Prova superata

- Rapida asciugatura per una rapida sovraverniciabilità.

Per ogni m2 per mm di spessore (o per litro) €

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, eventuali chiodature, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.