Fornitura e posa di malta tixotropica, strutturale, per il ripristino e la rasatura del c.a. in spessori da 5 a 50 mm. applicabile a spruzzo o a cazzuola, ad elevata resa e durabilità grazie alla tecnologia PWS (self-curing) e Steel Protection (dk=0); rispondente alle specifiche tecniche delle malte strutturali di tipo R4 secondo EN 1504/3, tipo MasterEmaco S 1160 TIX della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà essere marcata CE in accordo alla UNI EN 1504-3 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute con una consistenza di 160-170 mm, secondo UNI EN 13395/1:

| Spessori applicabili | Min 5 mm – Max 50 mm |
| --- | --- |
| Granulometria | Max 1,2 mm |
| Tempo di lavorabilità (a 20°C) | 60 minuti |
| Caratteristiche espansive, UNI 8147 | 1 g > 0,04 % |
| Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766 | ( 2 MPa |
| Resistenza ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 | ( 2 MPa |
| Resistenza ai cicli temporaleschi misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/2 su supporto di tipo MC 0,40 | ( 2 MPa |
| Resistenza ai cicli termici senza sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/4 su supporto di tipo MC 0,40 | ( 2 MPa |
| Resistenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295 | Specifica superata |
| Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057 | < 0,15 kg(m-2(h-0,5 |
| Impermeabilità all’acqua misurata come resistenza alla penetrazione dell’acqua in pressione diretta, UNI EN 12390/8 | Profondità media penetrazione < 5 mm |
| Modulo elastico, UNI EN 13412 | 28.000 MPa |
| Resistenza a compressione, UNI EN 12190 | 1 g > 15 MPa 7 gg > 45 MPa 28 gg > 60 MPa |
| Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1 | 1 g > 4 MPa 7 gg > 6 MPa 28 gg > 8 MPa |
| Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78 | > 25 MPa |
| Prova di fessurabilità (O Ring test) | Nessuna fessura dopo 180 gg |
| Prova per la determinazione della tendenza alla fessurazione in fase plastica, ASTM C1579 | Nessuna fessurazione |
| Prova per la determinazione delle caratteristiche di tixotropia – test del mattone | Prova superata |

Per uno spessore medio di 1 cm 		per ogni m2 		€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante scarifica del vecchio supporto ammalorato;

- eventuali armature aggiuntive, chiodature, staffe, legature, casserature, puntellature, ecc.

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.