Fornitura e posa di malta per muratura a base di calce NHL 3,5 ad alta resistenza (M15 secondo normativa europea UNI EN 998-1/2) di colore nocciola, tixotropica, zero gravity, applicazione a cazzuola, spruzzo o per colaggio per strutture in muratura; self-curing (tecnologia PWS), non rilascia sali idrosolubili e non produce efflorescenze, tipo MasterEmaco S 280 TIX della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà essere marcata CE in accordo alle UNI EN 998-1 e EN 998-2 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute con consistenza 160-170 mm, secondo UNI EN 1015/3:

| Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11 | >15 MPa Classe M15 |
| --- | --- |
| Resistenza a flessione, UNI EN 1015/11 | >4 MPa |
| Coefficiente di diffusione del vapore, EN 1745 | ( < 35 |
| Coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1015/18 | 0,4 Kg(m-2(min-0,5 |
| Reazione al fuoco, EN 13501/1 | Euroclasse A1 |
| Resistenza allo sfilamento barre d’acciaio e della linea MasterBrace BAR, RILEM-CEB-FIP RC6-78 | > 6 MPa |
| Modulo elastico statico, UNI EN 13412 | 16.000 MPa |
| Adesione al supporto, UNI EN 1015/12 (trazione diretta) | > 1,0 MPa, rottura di tipo A (interfaccia malta-supporto) |

Per uno spessore medio di 1 cm 		per ogni m2		 € .....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.