Per applicazioni quali: paretine armate (lastre armate), volte armate, allettamenti per fondazioni di cortine murarie, ristilature dei giunti di malta, con applicazione manuale o a spruzzo, fornitura e posa in opera di malta da muratura di calce pozzolanica priva di cemento, premiscelata, in polvere, tixotropica, di colore bianco con caratteristiche spiccatamente strutturali tipo MasterEmaco S 285 TIX della Master Builders Solutions Italia Spa.

Tale materiale sarà caratterizzato da:

- Marcatura CE;

- Adesione al supporto: > 0,6 MPa, EN 1015/12 (trazione diretta), > 0,8 MPa, UNI EN 1052/3 (taglio)

- Coefficiente di diffusione del vapore: ( < 35,  EN 1745

- Sali idrosolubili (malta idrata): 80 µS·cm-1, NorMaL 13/83; SO4=< 0,1% ; Ca++  <1,3% ; Na+   < 0,05% ; K+    < 0,05% , NorMaL 26-87  .

- Assorbimento capillare: 0,2 Kg(m-2(min-0,5, EN 1015/18

- Resistenza a compressione: 18 MPa, EN 1015/11

- Reazione al fuoco: Euroclasse A1 secondo EN 13501/1;

Per ogni m2 per cm di spessore € ........

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto con idropulitrice.

Nel caso di interventi di spessore maggiore di 5 cm e per applicazioni non a parete o sopratesta, è necessario aggiungere aggregato lavato, privo di impurità, avente diametro massimo pari a 10 mm, in quantità pari al 30% sul peso totale della miscela secca.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato,

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.