Per applicazioni quali: paretine armate (lastre armate), volte armate, allettamenti per fondazioni di cortine murarie, ristilature dei giunti di malta, con applicazione manuale o a spruzzo, fornitura e posa in opera di malta da muratura di calce pozzolanica priva di cemento, con marcatura CE, premiscelata, in polvere, tixotropica, con caratteristiche spiccatamente strutturali, tipo MasterEmaco S 285 TIX della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà essere marcata CE in accordo alle UNI EN 998-1 e EN 998-2 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute con consistenza 160-170 mm, secondo UNI EN 1015/3:

| Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11 | 18 MPa Classe M15 |
| --- | --- |
| Coefficiente di diffusione del vapore, EN 1745 | ( < 35 |
| Contenuto sali idrosolubili (malta indurita), UNI 11087 | Conduttività elettrica specifica < 80 µS(cm-1 SO4= < 0,1 % Na+ < 0,05 % K+ < 0,05 % |
| Coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1015/18 | 0,2 Kg(m-2(min-0,5 |
| Reazione al fuoco, EN 13501/1 | Euroclasse A1 |
| Resistenza allo sfilamento barre d’acciaio e della linea MasterBrace BAR, RILEM-CEB-FIP RC6-78 | > 6 MPa |
| Modulo elastico statico, UNI EN 13412 | 16.000 MPa |
| Adesione al supporto, - UNI EN 1015/12 (trazione diretta) - UNI EN 1052/3 (per taglio) | > 0,6 MPa, rottura di tipo A (interfaccia malta-supporto) (0 > 0,80 MPa |

Per uno spessore medio di 1 cm 		per ogni m2	 €  ........

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio intonaco ammalorato;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.