Per il ripristino di testate di strutture che debbano resistere anche a sollecitazioni di urto, quali testate di solette, fasce adiacenti e piani di appoggio dell’apparecchio di giunto, pavimentazioni rigide, strutture idrauliche, mediante applicazione per colaggio, fornitura e posa in opera:

- per spessori da 1 a 5 cm di malta cementizia, premiscelata, ad espansione contrastata in aria (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), fibrorinforzata con fibre metalliche rigide, ad elevatissima duttilità, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo MasterEmaco S 444 FR della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Caratteristiche espansive con maturazione in aria:

  - UNI 8147 modificata a 1 giorno ≥0,04% a 1 giorno

  - Test di Inarc./Imbarc.to inarcamento (

- Assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 8998

- Indice di tenacità, ASTM C1018 I20 > 20, carico di prima fessurazione > 20 KN

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm

- Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: < 0,30 kg(m2(h-0,5

- Adesione al calcestruzzo ≥ 6 MPa a 28 g, secondo UNI EN 12615

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Modulo elastico UNI EN 13412: 27.000 (( 2.000) MPa a 28 g di stagionatura

- Resistenza a compressione UNI EN 12190 ≥ 30 MPa a 1 giorno   ≥ 50 MPa a 7 giorni e ≥ 70 MPa a 28giorni

- Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1 ≥10 MPa a 1 giorno ≥13 MPa a 7 giorni   e ≥16 MPa a 28 giorni

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78 ≥25 MPa

- Test method for metallic fibre concrete - Measuring the flexural tensile strength (limit of proportionality (LOP), residual) requisiti minimi secondo EN 14651: fR1k = 6.8 MPa, fR2k = 8.5 MPa, fR3k = 7.4 MPa, fR4k = 6.4 MPa

Per ogni dm3	    €.....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseformi ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.

- per spessori superiori ai 5 cm di un betoncino ottenuto aggiungendo, in quantità pari al 35% sul peso totale della miscela secca alla malta di cui al precedente punto 1), aggregato lavato e privo di impurità, avente diametro minimo superiore a 5 mm.

Per ogni dm3	     €......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseformi ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.