Fornitura e posa di malta cementizia, premiscelata, colabile, ad elevata duttilità ed elevata resistenza a flessione-trazione, fibrorinforzata con fibre metalliche anticorrosione, ad espansione contrastata in aria, con componente B (ritentore di umidità), contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente senza rete elettrosaldata, progettata per resistere a sollecitazioni dinamiche, ad urti o a sollecitazioni idrauliche particolari, per il ripristino ed il rinforzo di strutture in cemento armato, per spessori da 10 a 100 mm, tipo MasterEmaco S 445 FR della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

La malta sopra descritta, certifica CE, in accordo alla UNI EN EN 1504-3 e con le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute con un dosaggio di acqua pari a 12% senza l’uso del MasterEmaco A 400:

| Dati identificativi e applicativi |
| --- |
| Classe di appartenenza secondo EN 1504-3 | R4 | Temperatura di applicazione permessa | Da 5° a 35°C |
| Tipologia | CC | Durata dell’impasto | 80 minuti |
| Granulometria | Max 2.5 mm | Confezioni | Sacchi da 25 kg. |
| Contenuto di ioni cloruro secondo EN 1015-17 | <0.05% | Consumo | 21 kg/m2 spessore 1 cm |
| Colore | Grigio | Spessore minimo | 10 mm |
| Consistenza dell‘impasto | Fluida | Spessore massimo per strato | 100 mm |
| Rapporto dell’impasto | 2,75–3,25 litri per ogni sacco da 25 kg (11-13%) |
| Dati tecnici secondo UNI EN 1504-3 ottenuti con un dosaggio di acqua pari a 12% senza l’uso di MasterEmaco A400 | Limiti di accettazione e classi | Prestazioni |
| Caratteristiche espansive con maturazione in aria | UNI 8147 modificata | - | 1 g > 0,04 % |
| Caratteristiche espansive con maturazione in aria | Test di Inarcamento / Imbarcamento | - | Inarcamento ( |
| Adesione al calcestruzzo | UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 secondo UNI EN 1766 | ( 2,0 MPa | ( 2,0 MPa |
| Resistenza alla carbonatazione accelerata | UNI EN 13295 | carbonatazione ( a quella del cls di riferimento di tipo MC 0,45 secondo UNI EN 1766 | Specifica superata |
| Compatibilità termica (cicli gelo - disgelo con sali disgelanti) | Misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 secondo UNI EN 1766 | ( 2 MPa dopo 50 cicli | >2,0 MPa |
| Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare | UNI EN 13057 | ( 0,5 kg·m-2·h-0,5 | ( 0,1 kg·m-2·h-0,5 |
| Modulo elastico | UNI EN13412 | a 28 gg ≥20000 MPa | 28000 MPa |
| Resistenza alla fessurazione- O Ring tests | - | - | Nessuna fessura dopo 180 giorni |
| Resistenza a compressione | UNI EN 12190 | a 28 gg ( 45 MPa | 1 g > 35 MPa 7 gg > 80 MPa 28 gg > 90 MPa |
| Prova di resistenza all' abrasione mediante disco rotante | UNI EN 1338 |  | CLASSE 4 MARCATURA I (valore massimo ottenibile) |
| Test method for metallic fibre concrete - Measuring the flexural tensile strength (limit of proportionality (LOP), residual) | EN 14651 |  | ffcf,Lk = 8,81 MPa fR,1k = 14,25 MPa fR,2k = 12,90 MPa fR,3k= 10,05 MPa fR,4k = 8,57 MPa |
| Classe di tenacità | (Linee guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete | Classe 14b |
| Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio | RILEM-CEB-FIP RC6-78 | - | >25MPa |
| Impermeabilità all’acqua misurata come resistenza alla penetrazione dell’acqua in pressione diretta | UNI EN 12390/8 | - | Profondità media Penetrazione < 5 mm |

Per uno spessore medio di 1 cm		per ogni m2		 €  .......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante scarifica del vecchio supporto ammalorato;

- eventuali armature aggiuntive, chiodature, staffe, legature, casserature, puntellature, ecc.

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.