Fornitura e posa in opera per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato e con l’utilizzo di rete elettrosaldata per interventi di spessore superiore a 2 cm, mediante applicazione per colaggio, di malta cementizia, premiscelata, bicomponente, ad espansione contrastata con maturazione in aria, reodinamica, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 475 PG della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche ottenute con uno slump flow 80÷90 cm, UNI 11041, in assenza di bleeding:

- Caratteristiche espansive con maturazione in aria,

-  secondo UNI 8147 modificata ≥ 0,04% a 1 giorno, > 0,01 % a 28g;

-  test di Inarc./Imbarc.to   Inarcamento (

- Prova di fessurabilità Nessuna fessura a 180 giorni, secondo (O Ring test)

- Assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 8998

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm

- Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: < 0,08 kg(m2(h-0,5

- Adesione al calcestruzzo (per taglio) > uguale 6 MPa a 28 g, secondo UNI EN 12615 (comp. tangenz.)

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Modulo elastico statico pari a 28.000 (( 2.000) MPa a 28g di stagionatura secondo UNI EN 13412

- Resistenza a compressione > di 30 MPa a 1 giorno > 55 MPa a 7 giorni > 70 MPa a 28g secondo UNI EN 12190

- Resistenza a trazione per flessione > di 4 MPa ad 1 giorno > 6 MPa a 7 giorni e > 7 MPa a 28g secondo UNI EN 196/1

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio > 25 MPa RILEM-CEB-FIP RC6-78

Per ogni dm3			€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, l’applicazione e la fornitura della rete elettrosaldata di contrasto (diametro 5 mm, maglia 10 x10 cm) necessaria per gli interventi di spessore superiore a 2 cm, eventuali armature aggiuntive, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.

Nel caso di interventi di spessore tra 15 e 20 cm, è necessario aggiungere aggregato lavato, privo di impurità, avente diametro massimo pari a 15-20 mm, in quantità pari al 35-40% sul peso totale della miscela secca.