Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 10 a 50 mm in unico strato, senza l’utilizzo di rete elettrosaldata, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, bicomponente, ad espansione contrastata con maturazione in aria, (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), colabile, ad elevata duttilità, fibrorinforzata con fibre polimeriche spruzzabili e ad altissima tenacità, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 484 FR della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta, certifica CE, in accordo alla UNI EN EN 1504-3 e con le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute con un dosaggio di acqua pari a 15% senza l’uso del MasterEmaco A 400:

aggio di acqua pari a 15% senza l’uso

| Dati identificativi e applicativi |
| --- |
| Classe di appartenenza secondo EN 1504-3 | R4 | Temperatura di applicazione permessa | Da 5°C a 35°C |
| Tipologia | CC | Durata dell’impasto | 80 minuti |
| Granulometria | Max 2,5 mm | Confezioni | Sacchi da 25 kg |
| Contenuto di ioni cloruro secondo EN 1015-17 | <0.05% | Consumo | 19,5 kg/m2 spessore 1 cm |
| Colore | Grigio | Spessore minimo | 10 mm |
| Consistenza dell‘impasto | Fluida | Spessore massimo | 50 mm |
| Rapporto dell’impasto | 3,5-4,0 litri per ogni sacco da 25 kg (14-16%) |
| Dati tecnici secondo UNI EN 1504-3 ottenuti con un dosaggio di acqua pari a 15% senza l’uso di MasterEmaco A 400 | Limiti di accettazione e classi | Prestazioni |
| Caratteristiche espansive con maturazione in aria | UNI 8147 modificata | - | 1 g > 0,04 % |
| Caratteristiche espansive con maturazione in aria | Test di Inarcamento / Imbarcamento | - | Inarcamento ( |
| Adesione al calcestruzzo | UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 secondo UNI EN 1766. | ( 2,0 MPa | ( 2,0 MPa |
| Resistenza alla carbonatazione accelerata | UNI EN 13295 | carbonatazione ( a quella del cls di riferimento di tipo MC 0,45 secondo UNI EN 1766 | Specifica superata |
| Compatibilità termica (cicli gelo - disgelo con sali disgelanti) | misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 secondo UNI EN 1766 | ( 2 MPa dopo 50 cicli | >2.0 MPa |
| Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare | UNI EN 13057 | ( 0,5 kg·m-2·h-0,5 | ( 0,25 kg·m-2·h-0,5 |
| Modulo elastico | UNI EN13412 | a 28 gg ≥20000 MPa | 28.000 (( 2.000) MPa |
| Resistenza alla fessurazione - O Ring test | - | - | Nessuna fessura dopo 180 giorni |
| Resistenza a compressione | UNI EN 12190 | a 28 gg ( 45 MPa | 1 g > 25 MPa 7 gg > 55 MPa 28 gg > 65 MPa |
| Resistenza a trazione per flessione | UNI EN 196/1 |  | 1 g > 6 MPa 7 gg > 9 MPa 28 gg > 14 MPa |
| Prova di resistenza all'abrasione mediante disco rotante | UNI EN 1338 |  | CLASSE 4 MARCATURA I (valore massimo ottenibile) |
| Metodo di prova per calcestruzzo con fibre metalliche - Misurazione della resistenza a trazione per flessione [limite di proporzionalità (LOP), resistenza residua | EN 14651 |  | ffcf,Lk = 5,21 MPa fR,1k = 5,52 MPa fR,2k = 4,03 MPa fR,3k= 2,90 MPa fR,4k= 2,18 MPa |
| Classe di tenacità | (Linee guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete |  | Classe 5a |
| Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio, | RILEM-CEB-FIP RC6-78 | - | > 25MPa |
| Impermeabilità all’acqua misurata come resistenza alla penetrazione dell’acqua in pressione diretta | UNI EN 12390/8 | - | profondità media penetrazione < 5 mm |

Per ogni m2 per cm di spessore	€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 atm),

- la miscelazione,

- l’applicazione.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, il cassero, eventuali chiodature, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.