Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato, senza l’utilizzo di rete elettrosaldata, applicazione per colaggio, fornitura e posa in opera di una malta cementizia, premiscelata, colabile,  ad espansione contrastata con maturazione in aria (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, contenente una combinazione di fibre di rinforzo di tipo inorganico flessibili e durevoli. Le fibre di rinforzo sono caratterizzate da lunghezze di 6 e 12,6 mm, diametro 14 (m, resistenza a trazione 1.700 MPa, modulo elastico 72000 MPa tipo MasterEmaco S 485 FR della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Prova di fessurabilità (O Ring test): Nessuna fessura dopo 180 giorni

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766 > 2 MPa

- Compatibilità termica gelo/disgelo secondo UNI EN 13687/1 ( 2 MPa

- Compatibilità temporali UNI EN 13687/2 ( 2 MPa

- Compatibilità cicli a secco secondo UNI EN 13687/4 ( 2 MPa

- Resistenza alla carbonatazione, EN 13295: superata

- Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: < 0,25 kg(m-2(h-0,5

- Impermeabilità all’acqua misurata come resistenza alla penetrazione dell’acqua in pressione diretta, UNI EN 12390/8: profondità media penetrazione < 5 mm

- Espansione contrastata, UNI 8147: 1 g > 0,04 %

- Resistenza a compressione, UNI EN 12190: 1 g > 25 MPa, 7 gg > 55 MPa, 28 gg > 65 MPa

- Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1	1 g > 7 MPa, 7 gg > 9 MPa, 28 gg > 10 MPa

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78, > 25 MPa

- Modulo elastico, UNI EN 13412: 28.000 (( 2.000) MPa.

Per ogni dmc malta	   € ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 atm),

- la miscelazione.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, eventuali chiodature, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.