Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore 1-5 cm (quando lo spessore supera i 2 cm è necessario applicare una rete elettrosaldata), applicazione a spruzzo o a cazzuola, fornitura e posa in opera di malta cementizia,  premiscelata, ad espansione contrastata in aria (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), con fibre sintetiche  poliacriliche, tixotropica, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 488 TIX della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Caratteristiche espansive con maturazione in aria:

- UNI 8147 modificata a 1 giorno ≥0,04% a 1 giorno

- Test di Inarc./Imbarc.to inarcamento (

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm

- Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: < 0,25 kg(m2(h-0,5

- Adesione al calcestruzzo ≥ 6 MPa a 28 g, secondo UNI EN 12615

- Compatibilità termica gelo/disgelo secondo UNI EN 13687/1 ( 2 MPa

- Compatibilità temporali UNI EN 13687/2 ( 2 MPa

- Compatibilità cicli a secco secondo UNI EN 13687/4 ( 2 MPa

- Resistenza alla carbonatazione, EN 13295: superata

- Modulo elastico UNI EN 13412: 28.000 (( 2.000) MPa a 28 g di stagionatura

- Resistenza a compressione UNI EN 12190 ≥ 20 MPa a 1 giorno   ≥ 50 MPa a 7 giorni e ≥ 60 MPa a 28giorni

- Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1   ≥4 MPa a 1 giorno ≥6 MPa a 7 giorni e ≥8 MPa a 28 giorni

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio RILEM-CEB-FIP RC6-78 ≥25 MPa

Per ogni m2 per cm di spessore 	€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 atm),

- la miscelazione,

- l’applicazione anche in più strati,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, eventuali chiodature, ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.