Fornitura e posa di malta cementizia, premiscelata, tixotropica, ad elevata duttilità, fibrorinforzata con fibre polimeriche spruzzabili e ad altissima tenacità, ad espansione contrastata in aria, per il ripristino di strutture in cemento armato, anche soggette ad urti, sollecitazioni idrauliche, in spessori da 10 a 50 mm, in unico strato, senza l’utilizzo di rete elettrosaldata, applicabile a spruzzo o a cazzuola, con componente B (ritentore di umidità), contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo MasterEmaco S 499 FR della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta, certifica CE, in accordo alla UNI EN EN 1504-3 e con le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute con un dosaggio di acqua pari a 16% senza l’uso del MasterEmaco A 400:

| Dati identificativi e applicativi |
| --- |
| Classe di appartenenza secondo EN 1504-3 | R4 | Temperatura di applicazione permessa | Da 5°C a 35°C |
| Tipologia | CC | Durata dell’impasto | 60 minuti |
| Granulometria | Max 0,8 mm | Confezioni | Sacchi da 25 kg |
| Contenuto di ioni cloruro secondo EN 1015-17 | <0,05% | Consumo | 17,5 kg/m2 spessore 1 cm |
| Colore | Grigio | Spessore minimo | 10 mm |
| Consistenza dell‘impasto | Tissotropica | Spessore massimo in un unico strato | 50 mm |
| Rapporto dell’impasto | 3,75-4,25 litri per ogni sacco da 25 kg (15-17%) |
| Dati tecnici secondo UNI EN 1504-3 ottenuti con un dosaggio di acqua pari a 16%, senza l’uso di MasterEmaco A 400 | Limiti di accettazione e classi | Prestazioni |
| Caratteristiche espansive con maturazione in aria | UNI 8147 modificata | - | 1 g > 0,04 % |
| Caratteristiche espansive con maturazione in aria | Test di Inarcamento / Imbarcamento | - | Inarcamento ( |
| Adesione al calcestruzzo | UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 secondo UNI EN 1766 | ( 1,5 MPa | ( 2,0 MPa |
| Resistenza alla carbonatazione accelerata | UNI EN 13295 | Profondità di carbonatazione ( a quella del calcestruzzo di riferimento di tipo MC 0,45 (avente rapporto a/c = 0,45) secondo UNI EN 1766 | Specifica superata |
| Compatibilità termica (cicli gelo - disgelo con sali disgelanti) | misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 secondo UNI EN 1766 | ( 2 MPa dopo 50 cicli | >2 MPa |
| Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare | UNI EN 13057 | ( 0,5 kg·m-2·h-0,5 | ( 0,25 kg·m-2·h-0,5 |
| Modulo elastico | UNI EN13412 | a 28 gg ≥ 20.000 MPa | 28000 ± 2000 MPa |
| Resistenza alla fessurazione - O Ring test | - | - | Nessuna fessura dopo 180 giorni |
| Resistenza a compressione | UNI EN 12190 | a 28 gg ( 45 MPa | 1 g > 20 MPa 7 gg > 50 MPa 28 gg > 60 MPa |
| Resistenza a trazione per flessione, | UNI EN 196/1 |  | 1 g > 7 MPa 7 gg > 10 MPa 28 gg > 15 MPa |
| Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio | RILEM-CEB-FIP RC6-78 | - | >25MPa |
| Impermeabilità all’acqua misurata come resistenza alla penetrazione dell’acqua in pressione diretta | UNI EN 12390/8 | - | profondità media penetrazione < 5 mm |
| Metodo di prova per calcestruzzo con fibre metalliche - Misurazione della resistenza a trazione per flessione [limite di proporzionalità (LOP), resistenza residua] | EN 14651 |  | ffcf,Lk = 5,46 MPa fR,1k = 5,12 MPa fR,2k = 3,80 MPa fR,3k= 2,75 MPa fR,4k= 2,21 MPa |
| Classe di tenacità | Linee guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di valutazione tecnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC (Fiber Reinforced Concrete) |  | Classe 5a |

Per uno spessore medio di 1 cm		per ogni m2 		€ .....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante scarifica del vecchio supporto ammalorato;

- eventuali armature aggiuntive, chiodature, staffe, legature, casserature, puntellature, ecc.

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.