Per rasature di elementi di calcestruzzo in spessori da 3 sino a 20 mm, fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente, polimero modificata, con inibitore di corrosione organico (disperso nel componente B), avente consistenza tixotropica, applicabile a spruzzo o a cazzuola, tipo MasterEmaco S 950 della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà essere marcata CE in accordo alla UNI EN 1504-3 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute secondo UNI EN 13395/1 con l’impasto a consistenza di 180-190 mm, in assenza di bleeding:

| Resistenza a compressione, UNI EN 12190 | 1 g > 10 MPa 7 gg > 27 MPa 28 gg > 38 MPa |
| --- | --- |
| Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1 | 1 g > 2 MPa 7 gg > 5 MPa 28 gg > 7 MPa |
| Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766 | ( 2 MPa |
| Resistenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295 | Specifica superata |
| Resistenza ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo 50 cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 | ( 2 MPa |
| Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057 | < 0,5 kg(m-2(h-0,5 |
| Modulo elastico, UNI EN 13412 | 16.000 (( 2.000) MPa |

Per uno spessore medio di 6 mm 	per m2		€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto mediante sabbiatura ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.