Per il ripristino di strutture in calcestruzzo degradate con interventi di spessore da 1 a 5 cm in unico strato, senza l’utilizzo di rete elettrosaldata, con applicazione a spruzzo od a cazzuola, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata, bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 955 della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: < 0,25 kg(m2(h-0,5

- Adesione al calcestruzzo > 2 MPa a 28 g, secondo UNI EN 1542

- Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata

- Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

- Modulo elastico UNI EN 13412: 25.000 (( 2.000) MPa a 28 g di stagionatura

- Resistenza a compressione UNI EN 12190 ≥ 25 MPa a 1 giorno   ≥ 45 MPa a 7 giorni e ≥ 55 MPa a 28 giorni

- Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1 ≥ 6 MPa a 1 giorno ≥ 8 MPa a 7 giorni e ≥ 10 MPa a 28 giorni

Per ogni m2	per cm 	€ .....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio,

- la miscelazione,

- l’applicazione anche in più strati,

- la finitura superficiale a frattazzo della malta.

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, eventuali chiodature, ed eventuali ponteggi o attrezzature.