Per il ripristino strutturale di elementi in cemento armato e per l’ancoraggio di strutture, per spessori da 1 a 15 cm (a seconda della tipologia di intervento da eseguirsi), fino a temperature di -10°C, fornitura e posa in opera, con applicazione per colaggio di malta premiscelata a rapida presa e a rapido indurimento, con speciale legante, tipo MasterEmaco T 1100 TIX della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- Resistenza a compressione, UNI EN 12190

- 5°C	5°C	20°C

MPa   3 ore >	8	15	20

MPa   4 ore >	12	20	35

MPa   8 ore >	20	30	40

MPa 24 ore >	50	55	60

MPa    7 gg >	65	65	70

MPa  28 gg >	85	85	85

- Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196-1, >7 MPa a 1 giorno, >8 MPa a 7 giorni e >10 MPa a 28 giorni

- Modulo elastico, UNI EN 13412: 29.000 (±2.000) MPa

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 2 MPa

- Compatibilità termica (cicli gelo - disgelo con sali disgelanti) misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766 > 2 MPa

- Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP- RC6-78: >25 MPa

- Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 5 mm

- Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: < 0,1 kg(m2(h-0,5

- Resistenza alla carbonatazione, UNI EN 13295: superata

- Resistenza alla fessurazione, O ring test dopo 6 mesi: nessuna fessura

per ogni dm3 	  € .......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta;

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseforme ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.