Per il ripristino strutturale di elementi in cemento armato, per spessori da 10 a 150 mm (a seconda della tipologia di intervento da eseguirsi), fino a temperature di -10°C, fornitura e posa in opera, con applicazione per colaggio di malta premiscelata a rapida presa e a rapido indurimento, con speciale legante, fibrorinforzata con fibre metalliche rigide di lunghezza 30 mm, diametro 0,38 mm aventi resistenza a trazione > 3070 MPa, ad elevatissima duttilità tipo MasterEmaco T 1400 FR della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta, certifica CE, in accordo alla UNI EN EN 1504-3 e con le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute con un dosaggio di acqua pari a 11,4% senza l’uso del MasterEmaco e alla temperatura di 20°C:

| Dati identificativi e applicativi |
| --- |
| Classe di appartenenza secondo EN 1504-3 | R4 | Temperatura di applicazione permessa | Da -10° a 35°C |
| Tipologia | CC | Durata dell’impasto | 20 minuti |
| Granulometria | Max 2,5 mm | Confezioni | Sacchi da 25 kg |
| Contenuto di ioni cloruro secondo EN 1015-17 | <0,05% | Consumo | 20 kg/m2 spessore 1 cm |
| Colore | Grigio | Spessore minimo | 10 mm |
| Consistenza dell‘impasto | Fluida | Spessore massimo | 150 mm |
| Rapporto dell’impasto | 2,6–3,1 litri per ogni sacco da 25 kg (10,4-12,4%) |
| Dati tecnici secondo UNI EN 1504-3 ottenuti con un dosaggio di acqua pari a 11,4% e alla temperatura di 20°C | Limiti di accettazione e classi | Prestazioni |
| Adesione al calcestruzzo | UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 secondo UNI EN 1766. | ( 2,0 MPa | ( 2,0 MPa |
| Resistenza alla carbonatazione accelerata | UNI EN 13295 | carbonatazione ( a quella del cls di riferimento di tipo MC 0,45 secondo UNI EN 1766 | Specifica superata |
| Compatibilità termica (cicli gelo - disgelo con sali disgelanti) | misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 secondo UNI EN 1766 | ( 2 MPa dopo 50 cicli | >2,0 MPa |
| Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare | UNI EN 13057 | ( 0,5 kg·m-2·h-0,5 | ( 0,1 kg·m-2·h-0,5 |
| Modulo elastico | UNI EN13412 | a 28 gg ≥20000 MPa | 31.000 (( 2.000) MPa |
| Resistenza a compressione | UNI EN 12190 | a 28 gg ( 45 MPa |  | -5°C | 5°C | 20°C |
|  |  |  | 3h | >8 | >15 | >20 |
|  |  |  | 4h | >12 | >20 | >35 |
|  |  |  | 8h | >20 | >30 | >40 |
|  |  |  | 24h | >50 | >55 | >60 |
|  |  |  | 7gg | >65 | >65 | >70 |
|  |  |  | 28gg | >85 | >85 | >85 |
| Resistenza a trazione per flessione | UNI EN 196/1 |  | 1 g > 15 MPa 7 gg > 20 MPa 28 gg > 30 MPa |
| Prova di resistenza all'abrasione mediante disco rotante | UNI EN 1338 |  | CLASSE 4 MARCATURA I (valore massimo ottenibile) |
| Metodo di prova per calcestruzzo con fibre metalliche - Misurazione della resistenza a trazione per flessione [limite di proporzionalità (LOP), resistenza residua] | EN 14651 |  | fR1k = 14,0 MPa fR2k = 17,0 MPa fR3k = 18,0 MPa fR4k = 18,0 MPa |
| Resistenza a trazione per flessione | UNI EN 196-1 | - | 1 g > 15 MPa 7 gg > 20 MPa 28 gg > 30 MPa |
| Resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio | RILEM-CEB-FIP RC6-78 | - | >25MPa |
| Impermeabilità all’acqua misurata come resistenza alla penetrazione dell’acqua in pressione diretta | UNI EN 12390/8 | - | profondità media penetrazione < 5 mm |

per ogni dm3   	€ .......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia delle armature eventualmente scoperte,

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 – 100 Atm),

- la miscelazione,

- la finitura superficiale della malta;

Sono esclusi l’asportazione del calcestruzzo degradato e/o contaminato, eventuali armature aggiuntive, le casseforme ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.