Per ancoraggi anche di precisione in spessori da 10 a 150 mm, fornitura e posa in opera di malta fluida tricomponente epossidica ad alta resistenza, non a solvente (variando il rapporto del componente C) si può variare la fluidità della miscela finale tipo Masterflow 648 della Master Builders Solutions Italia Spa caratterizzata da:

fluidità standard	elevata fluidità

Resistenza a compressione, ASTM C579 B	      8 h	23°C	15 MPa		-

10 h	23°C	30 MPa		-

16 h	23°C	66 MPa		-

Resistenza a compressione, ASTM C579

(cubi modificati lato 40mm)		    1 g	23°C	85 MPa		75 MPa

7 gg	23°C	100 MPa		85 MPa

*60°C	59 MPa		57 MPa

Resistenza a trazione, ASTM C307	    7 gg	23°C	15 MPa		13 MPa

Resistenza a flessione, ASTM C880-74	    7 gg	23°C	31 MPa	     	28 MPa

60°C	28 MPa		24 MPa

77°C	24 MPa		21 MPa

Creep, (ASTM C1181 (4.4MPa di carico)	    7 gg	60°C	4x10 cm/cm	6x10 cm/cm

Modulo di elasticità, ASTM C880-74	    7 gg	23°C	15,0 Gpa	   	11,0 Gpa

60°C	           	11,6 Gpa		8,9 Gpa

Densità del prodotto miscelato 	                      23°C		2.17 kg/L	   	1,91kg/L

ritiro lineare, ASTM C531		    23°C		0.005 %		0.0065 %

Per ogni dm3				€................

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.