Riempimento ed inghisaggio di torri eoliche onshore mediante l’utilizzo di malta premiscelata, ad elevata fluidità e pompabilità, a rapido sviluppo di resistenze meccaniche, con elevata duttilità, elevata resistenza alla fatica ed elevata resistenza agli urti grazie all’elevato contenuto di speciali aggregati metallici, per spessori di applicazione da 30 mm a 200 mm, ed applicabile fino a temperature di 2°C, tipo MasterFlow 9300 della Master Builders Solutions Italia Spa.

Il materiale presenta le seguenti caratteristiche:

- Adesione al calcestruzzo secondo UNI EN 1542 pari a 2 MPa

- Adesione al calcestruzzo, UNI EN 12615 (per taglio) > 6 MPa

- resistenza alla compressione secondo UNI EN 196/1 (su prismi di dimensioni 40x40x160 mm):

  - a 1 g pari a ≥ 60 MPa a 20°C

  - a 7 gg pari a ≥ 100 MPa a 20°C

  - a 28 gg pari a ≥ 120 MPa a 20°C

  - a 1 g pari a ≥ 2 MPa a 2°C

  - a 7 gg pari a ≥ 80 MPa a 2°C

  - a 28 gg pari a ≥ 110 a 2°C

- resistenza a trazione per flessione secondo UNI EN 196/1 (su prismi di dimensioni 40x40x160 mm):

  - a 1 g pari a ≥ 8 MPa a 20°C

  - a 7 gg pari a ≥ 14 MPa a 20°C

  - a 28 gg pari a ≥ 17 MPa a 20°C

- Modulo elastico, UNI 6556 pari a 45.000 (( 2.000) MPa)

- Prova di fessurabilità: Nessuna fessura a 180 giorni, secondo (O Ring test);

- Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: < 0,08 kg(m2(h-0,5

- Pull-out strength of rebar (EN 1881)	≤ 0.6 mm displacement at 75kN load

- Bleeding, UNI 8998° Assente

- Contiene aggregati metallici che conferiscono alla miscela elevata resistenza a fatica, carichi dinamici, urti

- Test di adesione dopo cicli gelo disgelo (EN 13687-1): ≥ 2 MPa

- Test di resistenza a fatica in accordo DNV-OS-C502

Per ogni dm3				€ ........

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compreso:

- la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione. Sono altresì esclusi i casseri.