Realizzazione di ancoraggi rapidi, pesanti, ad elevata funzione strutturale, anche per fori di grande diametro ed in presenza di umidità, mediante fornitura e posa in opera di resina epossidica pura a consistenza tixotropica, in cartuccia bicompartimentale, tipo MasterFlow 936 AN della Master Builders Solutions Italia Spa.

L’ancorante sopra descritto dovrà possedere le seguenti certificazioni ed approvazioni:

- ETA in ancoraggio con ETAG 001 part. 1 & 5 option 1 per ancoraggi di barre filettate su cls fessurato e non fessurato con applicazione in zone sismiche C1 e C2;

- ETA in accordo con TR023 per barre post installate;

- Testato in accordo con LEED 2009 EQ c4.1, SCAQMD rule 1168 (2005);

- Resistenza al fuoco F240 per barre ad aderenza migliorata;

- A+ per VOC Regulation Francese;

- WRAS utilizzabile per acqua potabile.

L’ancorante sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche prestazionali:

| Densità | 1,5 g/cm³ | ASTM D 1875 @ +20°C / +72°F |
| --- | --- | --- |
| Resistenza a compressione | 24 h | 75 N/mm² | ASTM D 695 @ +20°C / +72°F |
|  | 7 gg | 95 N/mm² | ASTM D 695 @ +20°C / +72°F |
| Resistenza a trazione | 24 h | 18 N/mm² | ASTM D 638 @ +20°C / +72°F |
|  | 7 gg | 23 N/mm² | ASTM D 638 @ +20°C / +72°F |
| Allungamento a rottura | 24 h | 6,6% | ASTM D 638 @ +20°C / +72°F |
|  | 7 gg | 5,9% | ASTM D 638 @ +20°C / +72°F |
| Modulo elastico a trazione | 24 h | 5,7 GN/m² | ASTM D 638 @ +20°C / +72°F |
|  | 7 gg | 5,5 GN/m² | ASTM D 638 @ +20°C / +72°F |
| Resistenza a flessione | 24 h | 45 N/mm² | ASTM D 790 @ +20°C / +72°F |
| HDT | 7 gg | 49°C | ASTM D 648 @ +20°C / +72°F |
| VOC |  | 4,5 g/L | ASTM D 2369 |

Per ogni ml di barra diam. 12 mm		€ .......

Per ogni ml di barra diam. 16 mm		€ .......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.