Realizzazione di fissaggi rapidi ad alte prestazioni, mediante fornitura e posa in opera di speciale malta cementizia a granulometria finissima, monocomponente, indicata per l’ancoraggio ad elevata funzione strutturale di barre filettate e barre ad aderenza migliorata, anche su fori sia di piccolo che di grande diametro ed in presenza di umidità ed in sostituzione delle tradizionali resine strutturali negli ancoraggi, permettendo di effettuare applicazioni fino a temperature di -5°C, tipo MasterFlow 960 della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà essere marcata CE in accordo alle UNI EN 1504-3 ed EN 1504-6 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute con consistenza S5, UNI EN 12350-2 in assenza di bleeding; T=20°C e Ur > 90%:

| Adesione calcestruzzo, UNI EN 1542 | > 2,0 MPa |
| --- | --- |
| Tensione di adesione al calcestruzzo, UNI EN 12615 | > 14,0 MPa |
| Resistenza agli agenti atmosferici artificiali (2000 ore di raggi UV e condensa), UNI EN 1062/11 | No rigonfiamenti, fessurazioni o scagliature |
| Resistenza ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40 | ( 2 MPa dopo 50 cicli |
| Modulo elastico, UNI EN 13412 | 24.000 (( 2.000) MPa |
| Resistenza a compressione, UNI EN 12390/3 (a 20°C) | 1 h > 13 MPa 2 h > 15 MPa 3 h > 20 MPa |
|  | 1 g > 25 MPa 7 g > 50 MPa 28 g > 70 MPa |

Per ogni ml di barra diam. 12 mm		€ .....

Per ogni ml di barra diam. 20 mm		€ .....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.