Per iniezioni e incollaggi strutturali, fornitura e posa in opera di resina epossidica bicomponente a bassissima viscosità caratterizzata da una elevata capacità di penetrare nelle più piccole fessure del calcestruzzo tipo MasterInject 1360 della Master Builders Solutions Italia Spa.

La malta sopra descritta dovrà essere marcata CE in accordo alla UNI EN 1504-5 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute a T=20°C e Ur > 90%:

| Peso specifico (dei due componenti miscelati) ASTM-D 1475, kg/dm 3 | 1,15 + 0,05 |
| --- | --- |
| Pot-life (per 200 gr. di miscela, a 23°C), minuti | 40 |
| Tempo d'impiego (per 500 gr di miscela, a 23°C), minuti | 20 |
| Penetrazione cloruri UNI 7928, % | non rilevabile |
| Assorbimento acqua UNI 7699, % | < 0,1 |
| Determinazione dell’aderenza dei prodotti per iniezione con cicli termici. Aderenza per trazione UNI EN 12618-2. Larghezza fessura fino a 0,5 mm |  |
| Stato del supporto SECCO all’iniezione. Dopo 24 cicli termici UNI EN 13687-3, MPa: | > 2,5 rottura supporto |
| Stato del supporto UMIDO all’iniezione. Dopo 24 cicli termici UNI EN 13687-3, MPa: | > 2,5 rottura supporto |
| Determinazione dell’aderenza dei prodotti per iniezione. Compatibilità con il calcestruzzo. Aderenza per trazione UNI EN 12618-2 Larghezza fessura fino a 0,5 mm |  |
| Stato del supporto SECCO all’iniezione, MPa | > 2,5 rottura supporto |
| Stato del supporto UMIDO all’iniezione, MPa | > 2,5 rottura supporto |
| Determinazione dell’iniettabilità con il metodo della colonna di sabbia UNI EN 1771 Stato della colonna al momento dell’iniezione: SECCA Valutazione dell’iniettabilità | FACILE |
| Determinazione dell’iniettabilità con il metodo della colonna di sabbia UNI EN 1771 Stato della colonna al momento dell’iniezione: UMIDA Valutazione dell’iniettabilità | FACILE |
| Modulo elastico a compressione UNI 4279, MPa | 2500 - 4000 |
| Viscosità cinematica, ASTM D 2196 10°C 23°C | 250 mPa·s 250 mPa·s |
| Massimo spessore applicabile | 5 mm |
| Caratteristiche di adesione a 7 gg: - resina-calcestruzzo (tipo TC0,40) UNI EN 1542 (trazione diretta) | > 3,2 MPa |
| Caratteristiche a compressione, ASTM D695 - Resistenza 24 ore 7 gg - Modulo elastico a 7 gg | > 50 MPa > 70 MPa 3100 MPa |
| Resistenza a trazione per flessione ASTM D790 - 24 ore - 7 gg | > 10 MPa > 40 MPa |

Per ogni litro			€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.