Per iniezioni in paramenti murari, fornitura e posa in opera di boiacca premiscelata di calce pozzolanica, priva di cemento, con marcatura CE, a granulometria finissima (inferiore a 15 micron), ad elevata fluidità ed eccellente mantenimento della lavorabilità, espansiva in fase plastica, per garantire il riempimento anche dei vuoti più piccoli, tipo MasterInject 222 della Master Builders Solutions Italia Spa.

Tale materiale dovrà essere marcato CE in accordo alla UNI EN 998-2 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, ottenute con fluidità < 30 s al cono di Marsh:

| Bleeding, NorMaL M33-87 | Assente |
| --- | --- |
| Fluidità, Flow Cone (12,7mm) CRC-C 611-80 e ASTM C 939 | Iniziale < 30 s 30 min < 30 s 60 min < 30 s |
| Coefficiente di diffusione del vapore, EN 1745 | ( < 35 |
| Temperatura massima di idratazione, Camera Adiabatica | < 30°C |
| Contenuto sali idrosolubili (malta indurita), UNI 11087 | Conduttività elettrica specifica < 140 µS(cm-1 SO4= < 0,1 % Na+ < 0,1 % K+ < 0,1 % |
| Resistenza ai solfati | Nessuna perdita di resistenza per provini immersi per 90 gg in soluzione Na2SO4 al 5% |
| Reazione al fuoco, EN 13501/1 | Euroclasse A1 |
| Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11 | > 10 MPa Classe M10 |
| Modulo elastico statico, UNI EN 13412 | 6.000 ( 1.000 MPa |
| Adesione al supporto (per taglio), UNI EN 998/2 | > 0,15 MPa |
| Resistenza allo sfilamento barre d’acciaio ed in FRP della linea MasterBrace BAR, RILEM-CEB-FIP RC6-78 | > 4 MPa |
| Caratteristiche espansive in fase plastica, CRD C 621 | > 0,4% |

Per ogni litro       € .....

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la saturazione della superficie di supporto.

Sono esclusi:

- fornitura e posa delle cannule di iniezione, eventuale rinzaffo sigillante del supporto;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.