Protezione di gallerie mediante rivestimento protettivo bicomponente, di colore bianco a base epossiacrilica in dispersione acquosa, ad alto contenuto di biossido di titanio e di solidi, non a solvente, applicato a spruzzo airless o a rullo sul supporto precedentemente trattato con il primer specifico, tipo MasterProtect 142 della Master Builders Solutions Italia Spa.

Tale rivestimento dovrà essere caratterizzato da:

- spessore di film secco pari 0,2 mm

- resistenza al lavaggio UNI 10560: 5000 cicli senza alcun degrado

- presa di sporco UNI 10792: variazione di luminosità (L < 2,8 Classe I

- visibilità del colore UNI EN 1436: coeff. di luminanza in condizioni di luce diffusa Qd > 280 Classe Q5

- adesione al calcestruzzo UNI EN 1542 dopo 50 cicli di gelo e disgelo con immersione in sali disgelanti UNI EN 13687/1: > 3 MPa

- coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 < 0,1 kg·m2·h-0,5

- permeabilità al vapore acqueo: UNI EN ISO 7783/1: Sd < 1,8 m

- permeabilità alla CO2, UNI EN 1062/6: spessore di aria equivalente Sd > 120 m

- resistenza all’esposizione agli agenti atmosferici artificiali (2000 ore di raggi UV e condensa), UNI EN 1062/11: nessun degrado secondo UNI EN 1504/2

- resistenza all’abrasione, UNI EN ISO 5470/1: perdita in peso < 100 mg

Per ogni m2		€ ........

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto, l’applicazione del primer ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.