Fornitura e posa di rivestimento filmogeno, elastomerico (crack bridging ability), acrilico all’acqua, ad elevata capacità protettiva delle strutture in cemento armato ed edifici civili dagli aggressivi atmosferici, monocomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, pronto all’uso, applicabile con airless o a rullo sulla struttura precedentemente trattata con il suo specifico primer (tipo MasterProtect P 310), tipo MasterProtect 325 EL della Master Builders Solutions Italia Spa.

Il protettivo sopra descritto dovrà essere marcato CE in accordo alla UNI EN 1504-2 e possedere le seguenti caratteristiche prestazionali, riferite ad uno spessore di film secco di 200 µm (micron):

| Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 | > 2,2 MPa |
| --- | --- |
| Permeabilità al vapore acqueo, UNI EN ISO 7783/1 (aria equivalente) | Sd < 0,5 m (μ<2000) |
| Imperm. all’acqua, assorbimento capillare, UNI EN 1062/3 | 0,05 kg·m2·h-0,5 |
| Permeabilità alla CO2, UNI EN 1062/6 (aria equivalente) | Sd > 90 m (μ>365000) |
| Crack bridging ability statico, UNI EN 1062/7 (spessore riv. 400 μm) | A4 |
| Crack bridging ability dinamico, UNI EN 1062/7 (spessore riv. 300 μm) | B2 |
| Resistenza ai cicli di gelo e disgelo, UNI EN 13687/1 | > 2,5 MPa |
| Resistenza agli agenti atmosferici artificiali, UNI EN 1062/11 (dopo 2000 ore di intemperie artificiali) | nessun degrado |
| Presa di sporco, UNI 10792 | 2,42 (molto bassa) |

Per ogni m2		€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi:

- la preparazione del supporto mediante asportazione vecchio supporto ammalorato;

- eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.