Per rinforzare lo strato passivante delle barre d’armatura, incrementare la resistività elettrica del calcestruzzo, rendere idrorepellente il supporto senza modificarne la permeabilità al vapore, fornitura e posa in opera a rullo o con airless in ragione di 0,6 litri/m2 di inibitore di corrosione a doppia azione, privo di solventi ad elevatissima capacità di migrazione per diffusione e bassissima viscosità, attivo anche in presenza di fessure, composto da silani ed inibitori di corrosione di tipo organico chimicamente legati in un’unica molecola monocomponente, tipo MasterProtect 8500 CI della Master Builders Solutions Italia Spa.

Tale prodotto dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni/test condotti:

- Test ICCET: Valutazione delle prestazioni degli inibitori di corrosione applicati in superficie esposti all’attacco di cloruro e carbonatazione.

- ASTM G109: Determina gli effetti della corrosione dell’armatura in acciaio nel calcestruzzo quando esposto ad ambienti clorurati

- FHWA-HRT-07-043: Prove di corrosione su travi di cemento fessurate esposte ai cloruri

- Test M-82: Valuta le prestazioni delle tecnologie di mitigazione della corrosione nelle riparazioni del calcestruzzo

- ASTM C 876: Misura i potenziali di corrosione dell’acciaio per cemento armato non

- rivestito nel calcestruzzo

- Test EIS: Spettroscopia di impedenza elettrica per misurare la velocità di corrosione su elementi in cemento armato

- comprovati test condotti su applicazioni reali che dimostrano l’efficacia del trattamento anche dopo almeno 10 anni dall’applicazione

- efficace anche in presenza di fessurazioni

Per m2 	€  ........

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione dell’eventuale preparazione del supporto mediante sabbiatura o idrolavaggio e di  eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione