Per la protezione trasparente di strutture in calcestruzzo faccia a vista sottoposte all’azione aggressiva dell’acqua battente, piogge acide, raggi UV, agenti atmosferici e cloruri, fornitura e posa dell’impregnante, idrorepellente e permeabile al vapore, composto da alchil-alcoxisilano in acqua, applicato a saturazione in mano unica a spruzzo (airless a bassa pressione) o manualmente (pennello o rullo), tipo MasterProtect H 321 della Master Builders Solutions Italia Spa.

Il protettivo sopra descritto, in condizioni standard controllate a 21°C, dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

| Assorbimento d’acqua (ASTM C-642) | riduzione del 95% rispetto a campione non trattato |
| --- | --- |
| Ingredienti attivi | ±7% (in peso) |
| Effetto goccia immediato (indicazioni TNO) | entro 1 ora dall’applicazione |
| Densità | 1,00 kg/litro ± 0,05 |
| Punto di infiammabilità (ASTM D-3278) | > 100°C |
| Colore | bianco allo stato liquido, una volta applicato diviene invisibile |

Per ogni m2		€ ......

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- preparazione e pulizia del supporto (idropulitrice);

- fornitura e posa con airless.

Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.