Fornitura e posa in opera di sguscie di dimensione 3x3 cm realizzate mediante malta cementizia presa ultrarapida tipo MasterSeal 590 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente. Tale materiale dovrà essere caratterizzato da un tempo di fine presa non superiore a 3 min, una resistenza a compressione a 30 minuti > 10 MPa e a 28 giorni > 50 MPa;

# €/m -------

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte compresa la pulizia della superficie di supporto mediante lavaggio, la miscelazione e l’applicazione,

Sono esclusi formazione piano di lavoro, l’eventuale sabbiatura del supporto, l’eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti e l’utilizzo di ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.