Vetrificazione di vasche in c.a o acciaio destinate al contenimento di acqua potabile o olio vegetale formulato secondo la Lista Positiva prevista dal Regolamento Europeo 10/2011 mediante sistema epossi-poliamminico di colore bianco o celeste applicato a spruzzo airless, tipo MasterSeal 6391 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale rivestimento dovrà essere caratterizzato da:

* spessore di film secco minimo del vetrificante pari 0,4 mm.
* certificato per contatto con alimenti (vino) secondo DM 21/3/1973 e successivi emendamenti;
* formulato secondo la Lista Positiva prevista dal Regolamento Europeo 10/2011;
* dichiarazione di conformità secondo Regolamento Europeo 10/2011;
* rispondente alle prescrizioni specifiche su BADGE e derivati epossidici, secondo il Regolamento Europeo 1895/2005;
* certificato per contatto con acqua potabile secondo D.M. 6/4/ 2004 n. 174;
* marcato CE EN 1504/2.

**Per ogni m2 € ---**

Il prezzo comprende anche la posa del primer di barriera epossi-cementizio tipo MasterSeal P 385 (ABC) applicato in ragione di 1,5 kg/m2 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.