Per la realizzazione di riprese di getto sottoposte a pressione idrostatica e per giunti di costruzione, fornitura e posa, di profilo idro-espandente composto da bentonite sodica naturale e leganti elastomerici di dimensione 20x25 mm tipo MasterSeal 902 della Master Builders Solutions Italia Spa

o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- espansione volumetrica in acqua pari a 440% (pressione generata nel rigonfiamento pari a 1,3 MPa);

- elasticità (allungamento a rottura > 150%);

- resistenza meccanica (resistenza a trazione > 0,35 MPa), durezza Shore A 45-55): tale caratteristica ne consente la posa senza alcuna armatura di protezione ma semplicemente con semplici chiodi d'acciaio.

- proprietà antidilavamento.

# Per ogni m sezione 20x25 mm 	€ ------

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I prezzi non comprendono la preparazione e pulizia del supporto, formazione piano di lavoro, eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti, ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.