Per la realizzazione di riprese di getto sottoposte a pressione idrostatica e per giunti di costruzione, fornitura e posa, di profilo idro-espandente, composto da una miscela di gomme sintetiche, naturali e polimeri speciali, tipo MasterSeal 910 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Il materiale sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- durezza Shore A, UNI EN ISO 868: 45;

- allungamento a rottura, UNI 6065: > 600%;

- capacità espansiva volumetrica in acqua distillata: 250 % del valore iniziale

# Per ogni m sezione 20x10 mm 	€ ------

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I prezzi non comprendono la preparazione e pulizia del supporto, formazione piano di lavoro, eventuale asportazione e smaltimento di residui incoerenti, ponteggio e attrezzature mobili per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.