Sigillatura di giunti di costruzione e dilatazione mediante applicazione di bandella elastomerica in TPE, resistente alla immersione continua in acqua, incollata al supporto mediante specifico adesivo epossidico in pasta, tipo MasterSeal 930 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente.

Tale bandella dovrà essere caratterizzata dalle seguenti prestazioni:

- larghezza 20 cm

- spessore 1 mm

- durezza Shore A, ISO 868, c.a 80

- allungamento a rottura > 400%

- resistenza a trazione: 6 MPa

Per ogni m 	€..........

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

- applicazione dell’adesivo epossidico tixotropico MasterSeal 933 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente;

- applicazione della bandella elastomerica.

Sono esclusi la preparazione del supporto mediante spazzolatura, eventuali ripristini del calcestruzzo ammalorato ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di lavoro e l’esecuzione.