Fornitura e posa di sistema impermeabilizzante a basso spessore di tipo continuo a base di resina poliuretanica trasparente elastica monocomponente igro-indurente non ingiallente, tipo MasterSeal Balcony 1336 della Master Builders Solutions Italia Spa o equivalente, specifico per la impermeabilizzazione continua di balconi in piastrelle, in calcestruzzo e di terrazze pedonabili soggette a minimi movimenti.

Tale rivestimento elastomerico dovrà essere caratterizzato da:

- spessore pari a 0,2 - 0,3 mm;

- resistenza a trazione DIN 53504: 10 MPa;

- allungamento a rottura DIN 53504: 200 %;

- resistenza all'abrasione mola CS 17 1000 g, 1000 giri ASTM D 4060: perdita di peso mg 6,1;

- permeabilità al vapore DIN 52615: µ = 4000

€/m2 -----

Il prezzo comprende e compensa la fornitura e posa del primer specifico per piastrelle o per supporto cementizio, la posa del rivestimento impermeabilizzante ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sono esclusi la preparazione del supporto ed eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessarie per l’accesso al posto di lavoro.